一、DL/T821-2002、GB3323-2005 、JB/T4730-2005对管道透照要求

| 标准 | 管道规格 | 透照方式 | 投影要求 | 透照厚度 | 透照次数 | 象质计型号 | 象质计放置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL/T821-2002 | ＞Ф89 | 双壁单影 | 分段 | TA=2T+h | L1≤15mm分3段（120°） L1＞15mm分4段（90°） | R’10系列 | 胶片侧 | 1.DL/T821象质计放在胶片侧时其象质指数应通过对比试验或提高1级；GB/T3323、 JB/T4730可查表确定； 2.偏心距计算： L0=(b+q) L1/L2 3.焦距改变时计算： E2(t2)= E1(t1) F2 2/ F1 2 说明： D—管径 T—管壁厚 E1、t1 、F1—原曝光量、时间、焦距 E2、t2、F2—改变后曝光量、时间、焦距 |
|  | ≤Ф89～ ＞Ф76 | 双壁双影 | 椭圆3-10mm | TA=0.8｛（D-T）×T｝1/2+T | ≮2次（90°） | Ⅰ型 | 射源侧 |  |
|  | ≤Ф76 | 双壁双影 | 椭圆3-10mm | TA=0.8｛（D-T）×T｝1/2+T | 允许1次 | Ⅱ或Ⅰ型 |  |  |
| GB/T3323-2005 | ＞Ф100 | 双壁单影 | 分段 | W | 查图表 | R’10系列 | 胶片侧 |  |
|  | ≤Ф100 | 双壁双影 | 倾斜椭圆透照 垂直透照 | W | T/D0＜0.12 (90°)二次 T/D0≥0.12 (60°)三次 | 专用 （5根等径） | 射源侧 平行焊缝 |  |
| JB/T4730-2005 | ＞Ф400 | 双壁单影 单壁单影 | 分段 | W或T | K=1.1 查图表 | R’10系列 查表 | 胶片侧 射源侧 |  |
|  | 400≥Ф＞Ф100 | 双壁单影 | 分段 | W | K=1.2 查图表 | R’10系列 查表 | 胶片侧或射源侧 |  |
|  | ≤Ф100 | 双壁双影 | 椭圆：T≤8，q≤Do/4 | W | T/D≤0.12，90°二次 T/D＞0.12，60°三次 | 专用象质计 | 射源侧 |  |
|  |  |  | 垂直：T＞8，q＞Do/4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60°三次 |  |  |  |

二、DL/T821-2002标准透照厚度与象质计线号（线径）关系

| 透照厚度 TA 象质指数 Z | ≤6 | >6～8 | >8～12 | >12～16 | >16～20 | >20～25 | >25～32 | >32～50 | >50～80 | >80～120 | >120～150 | >150～175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 线径mm | 0.125 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.63 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.60 |

三、GB/T3323-2005管道A级透照应识别的丝径（丝号）

|  | W19 0.050 | W18 0.063 | W17 0.080 | W16 0.100 | W15 0.125 | W14 0.16 | W13 0.20 | W12 0.25 | W11 0.32 | W10 0.40 | W9 0.50 | W8 0.63 | W7 0.80 | W6 1.00 | W5 1.25 | W4 1.60 | W3 2.00 | W2 2.50 | W1 3.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双壁单影 胶片侧 |  | ≤1.2 | 1.2-2.0 | 2.0-3.5 | 3.5-5.0 | 5.0-10 | 10-15 | 15-22 | 22-38 | 38-48 | 48-60 | 60-85 | 85-125 | 125-225 | 225-375 | >375 |  |  |  |
| 双壁双影 射源侧 |  | ＜1.2 | 1.2-2.0 | 2.0-3.5 | 3.5-5.0 | 5.0-7.0 | 7.0-12 | 12-18 | 18-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-85 | 85-120 | 120-220 | 220-380 | >380 |  |  |

四、JB/T4730-2005标准管子透照AB级象质计的选用决定①透照方式②放置位置③公称厚度范围④技术等级（AB）

| 线径号 透照厚度 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双壁双影 射源侧≤Φ100 |  | ≤2.0 | ＞2-3 | ＞3-4.5 | ＞4.5-7 | ＞7-11 | ＞11-15 | ＞15-22 | ＞22-32 | ＞32-44 | ＞44-54 | / | / | / | / | / |
| 双双/双单 胶片侧 100＜Φ≤400 |  | ≤2.0 | ＞2-3.5 | ＞3.5-5.5 | ＞5.5-11 | ＞11-17 | ＞17-26 | ＞26-39 | ＞39-51 | ＞51-64 | ＞64-85 | ＞85-125 | ＞125-225 | ＞225-375 | ＞375 | / |
| 单壁单影 射源侧＞Φ400 |  | ≤2.0 | ＞2-3.5 | ＞3.5-5.0 | ＞5.0-7 | ＞7-10 | ＞10-15 | ＞15-25 | ＞25-32 | ＞32-40 | ＞40-55 | ＞55-85 | ＞85-150 | ＞150-250 | ＞250-350 | ＞350 |

五、DL/T821-2002、对Ф≤89管子的透照厚度与象质指数速查表

| 管子规格 | 透照厚度 | 象质指数 | 管子规格 | 透照厚度 | 象质指数 | 管子规格 | 透照厚度 | 象质指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф89×4 | 18.75 | 11 | Ф48×3 | 12.29 | 12 | Ф24×2 | 7.3 | 14 |
| Ф89×5 | 21.39 | 10 | Ф48×3.5 | 13.48 | 12 | Ф24×3 | 9.34 | 13 |
| Ф89×6 | 23.85 | 10 | Ф48×4 | 14.61 | 12 | Ф24×4 | 11.15 | 13 |
| Ф89×7 | 26.17 | 9 | Ф48×5 | 16.73 | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ф22×2 | 7.06 | 14 |
| Ф83×4 | 18.22 | 11 | Ф45×3 | 11.97 | 13 | Ф22×3 | 9.03 | 13 |
| Ф83×5 | 20.79 | 10 | Ф45×4 | 14.24 | 12 | Ф22×4 | 10.78 | 13 |
| Ф83×6 | 23.19 | 10 | Ф45×5 | 16.31 | 11 |  |  |  |
| Ф83×7 | 25.45 | 9 |  |  |  | Ф20×2 | 6.8 | 14 |
| Ф83×8 | 27.59 | 9 | Ф42×3 | 11.65 | 13 | Ф20×3 | 8.71 | 13 |
|  |  |  | Ф42×4 | 13.86 | 12 | Ф20×4 | 10.4 | 13 |
| Ф76×4 | 17.58 | 11 | Ф42×5 | 15.88 | 12 |  |  |  |
| Ф76×5 | 20.07 | 10 |  |  |  | Ф19×2 | 6.66 | 14 |
| Ф76×6 | 22.39 | 10 | Ф40×2.5 | 10.24 | 13 | Ф19×3 | 8.54 | 13 |
| Ф76×7 | 24.58 | 10 | Ф40×3 | 11.43 | 13 | Ф19×4 | 10.19 | 13 |
| Ф76×8 | 26.66 | 9 | Ф40×4 | 13.6 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ф18×2 | 6.52 | 14 |
| Ф70×3 | 14.34 | 12 | Ф38×2.5 | 10.04 | 13 | Ф18×3 | 8.36 | 13 |
| Ф70×4 | 16.99 | 11 | Ф38×3 | 11.19 | 13 | Ф18×4 | 9.98 | 13 |
| Ф70×5 | 19.42 | 11 | Ф38×4 | 13.32 | 12 |  |  |  |
| Ф70×6 | 21.67 | 10 |  |  |  | Ф17×2 | 6.38 | 14 |
| Ф70×7 | 23.8 | 10 | Ф35×2.5 | 9.71 | 13 | Ф17×3 | 8.18 | 13 |
|  |  |  | Ф35×3 | 10.83 | 13 | Ф17×4 | 9.76 | 13 |
| Ф63.5×3 | 13.77 | 12 | Ф35×4 | 12.90 | 12 |  |  |  |
| Ф63.5×4 | 16.34 | 11 |  |  |  | Ф16×2 | 6.23 | 14 |
| Ф63.5×5 | 18.68 | 11 | Ф32×2.5 | 9.37 | 13 | Ф16×3 | 7.99 | 14 |
|  |  |  | Ф32×3 | 10.46 | 13 | Ф16×4 | 9.54 | 13 |
| Ф60×3 | 13.46 | 12 | Ф32×4 | 12.47 | 12 |  |  |  |
| Ф60×4 | 15.97 | 12 |  |  |  | Ф14×2 | 5.9 | 15 |
| Ф60×5 | 18.26 | 11 | Ф30×2.5 | 9.13 | 13 | Ф14×3 | 7.59 | 14 |
|  |  |  | Ф30×3 | 10.20 | 13 | Ф14×4 | 9.05 | 13 |
| Ф57×3 | 13.18 | 12 | Ф30×4 | 12.15 | 12 |  |  |  |
| Ф57×4 | 15.64 | 12 |  |  |  | Ф12×1.5 | 4.67 | 15 |
| Ф57×5 | 17.89 | 11 | Ф29×2.5 | 9.01 | 13 | Ф12×2 | 5.75 | 15 |
|  |  |  | Ф29×3 | 10.06 | 13 | Ф12×2.5 | 6.39 | 14 |
| Ф51×3 | 12.6 | 12 | Ф29×4 | 12 | 13 |  |  |  |
| Ф51×4 | 14.97 | 12 |  |  |  | Ф10×1.5 | 4.35 | 15 |
| Ф51×5 | 17.13 | 11 | Ф25×2 | 7.42 | 14 | Ф10×2 | 5.2 | 15 |
|  |  |  | Ф25×3 | 9.49 | 13 | Ф10×2.5 | 5.96 | 15 |
|  |  |  | Ф25×4 | 11.33 | 13 |  |  |  |

六、管道焊缝射线探伤透照片数表

| 序号 | 管道口径(Ф) | 周长(mm) | 透照方式 | 选用胶片尺寸(mm) | 成象方式 |  | 透照次数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | T≤8 q≤D0/4 | T>8 q≥D0/4 | T/ D0≤0.12 | T/D>0.12 |  |
| 1 | 48 | 151 | 双壁双影 | 120×80 | 椭圆成象 | 垂直成象 | 2 | 3 | 1、双壁双影法时，椭圆成象,偏心距计算：L0=(b+q) L1/L2； 2、因结构原因,冷凝器盘管和水冷壁排管可透照一张; 3、双壁单影法偏心距为： L0≤（F-D）/6； 4、当钢厚度为5～50mm时，用T2胶片， E=20mA·min，F=700mm，D=2.0透照电压经验选择公式： kV=5T+90，T为透照厚度； 4、透照铝焊缝时，kV=1.5T+50; 5、焦距改变时计算：E2(t2)= E1(t1) F2 2/ F1 2 E1、t1 、F1—原曝光量、时间、焦距； E2、t2、F2—改变后曝光量、时间、焦距； |
| 2 | 60 | 189 | 双壁双影 | 120×80 | 椭圆成象 | 垂直成象 | 2 | 3 |  |
| 3 | 76 | 239 | 双壁双影 | 120×80 | 椭圆成象 | 垂直成象 | 2 | 3 |  |
| 4 | 89 | 280 | 双壁双影 | 120×80 | 椭圆成象 | 垂直成象 | 2 | 3 |  |
| 序号 | 管道口径(Ф) | 周长(mm) | 透照方式 | 选用胶片尺寸(mm) | 焦距K值 | 透照次数(张) |  | 一次透照长度 |  |
| 1 | 108 | 339 | 双壁单影 | 180×80 | F=600 K=1.2 | 6 |  | 57 |  |
| 2 | 114 | 358 | 双壁单影 | 180×80 | F=600 K=1.2 | 6 |  | 60 |  |
| 3 | 133 | 418 | 双壁单影 | 180×80 | F=600 K=1.2 | T<4.5 5 T≥4.5 6 |  | 84/70 |  |
| 4 | 159 | 500 | 双壁单影 | 180×80 | F=600 K=1.2 | T<8 5 T≥8 6 |  | 100/83.5 |  |
| 5 | 168 | 528 | 双壁单影 | 180×80 | F=600 K=1.2 | T<4.5 5 T≥4.5 6 |  | 106/88 |  |
| 6 | 219 | 688 | 双壁单影 | 200×80 | F=600 K=1.2 | T<10 5 T≥10 6 |  | 138 |  |
| 7 | 245 | 770 | 双壁单影 | 200×80 | F=600 K=1.2 | 5 |  | 154 |  |
| 8 | 273 | 857 | 双壁单影 | 200×80 | F=600 K=1.2 | 5 |  | 171.5 |  |
| 9 | 325 | 1021 | 双壁单影 | 240×80 | F=600 K=1.2 | 5 |  | 204.5 |  |
| 10 | 377 | 1184 | 双壁单影 | 300×80 | F=600 K=1.2 | 5 |  | 237 |  |
| 11 | 426 | 1338 | 双壁单影 | 300×80 | F=600 K=1.1 | 6 |  | 223 |  |
| 12 | 529 | 1662 | 双壁单影 | 300×80 | F=660 K=1.1 | 8 |  | 207 |  |
| 13 | 630 | 1979 | 双壁单影 | 300×80 | F=750 K=1.1 | 8 |  | 247 |  |
| 14 | 720 | 2262 | 双壁单影 | 300×80 | F=870 K=1.1 | 10 |  | 226.5 |  |

七、DL/T821-2002、GB/T3323-2005、JB/T4730-2005钢管道质量分级（底片评级）

|  |  | 圆缺T＜25，评定区10×10 |  |  | 条缺 |  | 未焊透（不加垫板） |  | 内凹与(咬边) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T≤10 | 10-15 | 15-25 | 单个 | 多个 | Do＞100（Φ89） | Do≤100（Φ89） | Do＞100（Φ89） | Do≤100（Φ89） |  |
| Ⅰ | JB4730 | 1 | 2 | 3 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 1、综合评级： JB/T4730： 在条形评定区缺陷等级相同，则降一级，不同时以低级别定； DL/T821：要求各 级别之和-1， (大Ⅲ者为Ⅳ) GB3323： 二种之和-1， 三种之和-2 2、发现裂纹未熔合即为Ⅳ级 |
|  | DL/T821 | 1 | 2 | 3 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 比≤10%T 深≤1.0 累长≤25%总长 | 比≤10%T深≤1.0 累长≤30%总长 |  |
|  | GB3323 | 1 | 2 | 3 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | / | 比≤10%T深≤1.0 长不限 |  |
| Ⅱ | JB4730 | 3 | 6 | 9 | 4 ≤T/3 ≤20 | 12T内6L≯T 4 | 比≤10%T 深≤1.0 单长≤T/3 （4 ≤20 ） 6T内 ≯T(4) 300内≯30 | 比≤10%T 深≤1.0 累长≤10%总长 | 比≤15%T 深≤1.5 单长3T内 ≯T 累长≯100 | 比≤15%T深≤1.5 累长≤30%总长 |  |
|  | DL/T821 | 3 | 6 | 9 | T≤12 4 12-60 T/3 T≥60 20 | 12T内6L≯T 4 | 比≤10%T 深≤1.5 T≤12时≯4，12-36时T/3 ≥36时≯12, 12T内6L≯T | 比≤10%T 深≤1.5 累长≤10%总长 | 比≤15%T 深≤2.0 累长≤25%总长 | 比≤15%T深≤2 累长≤30%总长 |  |
|  | GB3323 | 3 | 6 | 9 | T≤12 4 12-60 T/3 T≥60 20 | 12T内6L≯T | 不允许 | 比≤15%T 深≤1.5 累长≤10%周长 | / | 比≤20%T深≤2.0 长不限 |  |
| Ⅲ | JB4730 | 6 | 12 | 18 | 6 ≤2/3T 30 | 6T内3L≯T 6 | 比≤15%T 深≤1.5 单长≤2/3T（6 ≤30） 3T内≯T；300内≯40 | 比≤15%T 深≤1.5 累长≤15%总长 | 比≤20%T 深≤3.0 ≤30%总长 累长≯100 | 比≤20%T深≤2.0 累长≤30%总长 |  |
|  | DL/T821 | 6 | 12 | 18 | T≤9 6 9-45 2/3T T≥45 30 | 6T内3L≯T 6 | 比≤15%T 深≤2.0 T≤9时≯6，9-30时2/3T ≥30时≯20,6T、3L内 ≯T | 比≤15%T 深≤2.0 总长≤15%周长 | 比≤20%T 深≤3.0 累长≤25%总长 | 比≤20%T深≤3.0 累长≤30%总长 |  |
|  | GB3323 | 6 | 12 | 18 | T≤9 6 9-45 2/3T T≥45 30 | 6T内3L≯T | 同条渣 | 比≤20%T 深≤2.0 累长≤15%周长 | / | 比≤25%T深≤3.0 长不限 |  |
| Ⅳ |  | ①深孔 ②Φ＞T/2 ③放宽1-2点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | ①圆缺,长:宽=3 ②评定区③点数换算 ④不计点⑤Ⅰ级 |  |  | 1评定区T≤25 2被检厚度＜12T或6T可按比例换算 |  | DL/T820规定氩弧焊口不允许未焊透 |  | DL/T820允许咬边 |  |  |